АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

 Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы  Листы асбестоцементные плоские  Волнистый шифер

## АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ И БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ (АСБОТРУБЫ)

Асбестоцементные трубы по сей день пользуются большим спросом строителей. Они применяются при прокладке водопроводных технических и питьевых систем, напорной и безнапорной канализации, мелиоративных систем, дренажных коллекторов, дымоходов, при прокладке кабелей, в качестве обсадных труб разных скважин, для мусоропроводов в многоэтажном жилищном строительстве. 
   Имея низкую теплопроводность и высокую коррозийную стойкость, асбестоцементные трубы отлично зарекомендовали себя при использовании в системах теплоснабжения. В таких странах как Германия, Бельгия, Австрия газопроводные сети из асбестоцементных труб эксплуатируются свыше 30 лет. В Российской Федерации опытный 40-километровый участок находится в эксплуатации 18 лет. 
   Асбестоцементные изделия обладают рядом преимуществ: простотой при монтаже, большой надежностью и стойкостью к агрессивным средам, срок их эксплуатации выше металлических в несколько раз. Они не подвержены электрохимической коррозии, долговечны в грунте и имеют небольшое гидравлическое сопротивление.

Асбестоцементные трубы, применяемые в качестве обсадных труб колодцев и скважин, в отличие от металлических, существенно дешевле, а срок их службы не ограничен. Применение асбестоцементных труб при прокладке канализационных сетей, ливневых и бытовых стоков, отводных дренажных каналов.

В - условный диаметр, мм;
L - длина, мм;
D2 - наружный диаметр, мм;
S2 - толщина стенки, мм;
M - справочная масса 1 погонного метра труб, кг;
D1 - наружный диаметр обточенных концов, мм;
D - внутренний диаметр, мм;
S1 - толщина стенки обточенного конца, мм;

   Напорные асбестоцементные трубы комплектуются муфтами типа САМ и резиновыми кольцами. Соединение типа САМ состоит из асбестоцементной муфты с проточенными пазами и двух резиновых колец, работающих по типу самоуплотнения. Эффект самоуплотнения достигается благодаря давлению воды в трубопроводе. Давление передается на стенки цилиндрических углублений в резиновых кольцах и плотно прижимает их к уплотнительным поверхностям труб и муфт. Муфты типа САМ обеспечивают полную герметичность соединения.

b - условный диаметр, мм;
l - длина, мм,
m - справочная масс l муфты, кг;
d1 - внутренний диаметр, мм;
d2 - наружный диаметр, мм;
d3 - диаметр канавок, мм;
s - толщина стенки муфты, мм.

##### Технические характеристики напорных труб (ГОСТ 539-80)

| ВТ 6 b D S1 M 100 104 9.0 7.8 150 146 11.0 12.0 200 200 12.0 20.1 250 248 13.0 - 300 292 16.0 39.3 400 385 21.0 66.5 500 476 26.0 102.8 | ВТ 9 D S1 M 100 11.0 9.2 141 13.5 15.2 196 14.0 24.5 242 16.0 33.8 286 19.0 47.7 377 25.0 81.8 466 31.0 124.7 | ВТ 12 D S1 M 96 13.0 10.4 135 16.5 17.9 188 18.0 30.0 234 20.0 40.7 276 24.0 57.9 363 32.0 100.6 450 39.0 151.2 | ВТ 15 D S1 M - - - - - - 180 22.0 35.3 226 24.0 47.3 267 28.5 66.7 352 37.5 114.8 436 46.0 173.6 | D1 L 122 3950 168 3950 224 5000 274 5000 324 5000 427 5000 528 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Технические характеристики безнапорных труб (ГОСТ 539-80)

| B | S1 | L | D2 | D | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 9 | 3950 | 118 | 100 | 6.0 |
| 150 | 10 | 3950 | 161 | 141 | 9.0 |

вернуться наверх

## ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

Техническая характеристика асбестоцементных напорных труб (ГОСТ 539-80, ТУ 5786-013-00281708-03; код по ОКП 578600) Условный проход Внутренний диаметр* мм, d Наружный диаметр обмоточ. концов, мм, D Толщина стенки обточенного конца, мм, s Длина трубы, мм, L ВТ-6 ВТ-9 ВТ-12 ВТ-15 ВТ-6 ВТ-9 ВТ-12 ВТ-15 100 104 100 - - 122 9 11 - - 3950 150 146 141 - - 168 11,0 13,5 - - 3950; 5000 200 200 196 188 180 224 12 14 18 22 5000 300 292 286 276 267 324 16 19 24 28,5 5000 400 358 377 363 352 427 21 25 32 37,5 5000 500 476 466 450 436 528 26 31 39 46 5000 Техническая характеристика асбестоцементных безнапорных труб (ГОСТ 1839-80; ТУ 5786-01300281708-03; код по ОКП 578600) Условный проход Диаметр Толщина стенки, мм Длина трубы, мм, L Наружный Внутренний 100 118 100 9 3950 150 161 141 10 3950 200 211 189 11 5000 300 307 279 14 5000 400 402 368 17 5000 *Внутренние диаметры труб являются справочными Область применения Трубы и муфты асбестоцементные применяются для напорных водопроводных и мелиоративных систем. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов прдназначены для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей тефонной связи Сан. эпидемиологическое заключение № 13.01.04.578.П.000090.0702. от 11.07.02

вернуться наверх

## ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ

Техническая характеристика листов асбестоцементных плоских (ГОСТ 18124-95; код по ОКП 578100) Наименование показателя Значение для плоских листов Конструкционных Мелкоразмерных Прес сованных Непрес сованных Прессованных Непрес сованных толщь. 6мм менее 6мм Длина, мм 3600; 3000 1200 Ширина , мм 1500; 1200 1500 Толщина, мм 10; 8 6; 7 Примечание: По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем могут быть изготовлены листы других размеров Плотность не менее г/см3, не менее 1,80 1,60 1,75 1,80 1,70 Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее 23 18 22 23 20 Ударная вязкость, кДм/м2 (кгс/см2), не менее 2,5 (2,5) 2,0 (2,0) 2,2 (2,2) 2,3 (2,3) 2,0 (2,0) Морозостойкость Число циклов попеременного замораживания и оттаивания 50 25 50 50 25 Остаточная прочность, %, не менее 90 90 90 90 90 Область применения Асбестоцементные плоские листы предназначены для изготовления и облицовки строительных конструкций, а так же для изготовления стеновых панелей, плит покрытий, сантехкабин, перегородок, устройства транспортных галерей, подвесных потолков Сан. эпидемиологическое заключение № 13.01.04.578.П.000087.0702. от 11.07.02 Асбестоцементные листы предназначены для стеновых панелей, плит покрытий, перегородок и других ограждающих конструкций, а также для внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений. ОАО "БЕЛАЦИ" выпускает плоские непресованные асбесто-цементные листы размерами 1750 x 1100 x 8 мм. По желанию заказчика листы могут выпускаться разрезанными дополнительно на другие размеры. Технические характеристики: предел прочности при изгибе - 18 МПа, плотность (объемная масса ) - 1,6 г\см.куб. морозостойкость - 25 справочная масса - 29,6 кг. Забор из плоских асбестоцементных листов и труб. Использование плоского шифера для монтажа ограждающих конструкций летнего душа. Балконные ограждения,выполненные из листов плоского шифера. Садовые беседки из асбестоцементных труб и листов шифера. Облицовка дома листами плоского шифера с утеплителем. Использование листов плоского шифера для строительства дачных подсобных помещений.

|  | Асбестоцементные трубы и муфты: |
| --- | --- |
|  |  |  | для напорных трубопроводов Стандарт Российский ГОСТ 539-80 Технические характеристики: Условный проход 100 150 200 300 400 Размер трубы Вт-9 (мм): 1. Внутренний диаметр 100 141 189 279 368 2. Наружный диаметр обточенных концов 122 168 224 324 427 3. Толщина стенки 11,0 13,5 17,5 22,5 29,5 4. Длина трубы 3950 3950 3950 3950 3950 Размер муфты САМ 9 (мм): 1. Внутренний диаметр 127 173 229 329 433 2. Наружный диаметр 175 225 287 397 517 3. Толщина стенки 24,0 26,0 29,0 34,0 42,0 4. Длина муфты 140 140 150 150 160 Справочная масса (кг): 1 пог/м трубы Вт-9 9,2 15,2 26,4 49,4 84,7 1 муфта САМ 9 3,8 5,2 8,2 13,8 21,8 Количество в связке (шт.) 70 30 поштучно Вагонная норма в комплекте c муфтами и резиновыми кольцами (шт.) Вт-9 1020 480 280 150 87 Санитарно-эпидемиологическое заключение |
|  |  |  | для безнапорных трубопроводов Стандарт Российский ГОСТ 1839-80 Технические характеристики: Условный проход 100 150 200 300 400 Размер трубы БН (мм): 1. Внутренний диаметр 100 141 189 279 368 2. Наружный диаметр обточенных концов 118 116 211 307 402 3. Толщина стенки 9,0 10,0 11,0 14,0 17,0 4. Длина трубы 3950 3950 3950 3950 3950 Размер муфты БН (мм): 1. Внутренний диаметр 140 188 234 334 441 2. Наружный диаметр 160 212 262 366 477 3. Толщина стенки 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 4. Длина муфты 150 150 150 150 180 Справочная масса (кг): 1 пог/м трубы БН 6,1 9,4 13,2 25,0 40,5 1 муфта БН 1,4 2,3 3,4 5,2 9,2 Количество в связке (шт.) БНТ 70 30 поштучно Вагонная норма в комплекте c муфтами (шт.) БНТ 1020 480 280 150 87 Санитарно-эпидемиологическое заключение |

## Характеристики асбестоцементных труб

| Основные характеристики трубы | номинальный размер |
| --- | --- |
|  | Безнапорные | Напорные |
|  | d 100 мм | d 150 мм | d 100 мм | d 150 мм |
|  |  |  | BT 6 | BT 9 | BT 12 | BT 6 | BT 9 | BT 12 |
| Длина, мм | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
| Диаметр внутренний, мм | 100 | 141 | 104 | 100 | 96 | 146 | 141 | 135 |
| Толщина стенки, мм | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13,5 | 16,5 |
| Справочная масса (1 погонный м. трубы), кг | 6,1 | 9,4 | 7,8 | 9,2 | 10,4 | 12,9 | 15,2 | 17,9 |
| Диаметр наружный, мм | 118 | 161 | 122 | 122 | 122 | 168 | 168 | 168 |
| Длина обточенных концов, мм | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Гидравлическое давление, МПа | - | - | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 2,1 | 2,3 | 3,1 |